- Поверхность детали должна быть отшлифована и хорошо очищена от пыли

- Влажность детали должна быть 12 ± 2%, температура детали не ниже 18°С

- Оптимальная температура нанесения лакокрасочных материалов составляет 18 - 25°С при влажности 45 – 70 %. Предельно допустимая температура нанесения составляет 15 - 30°С.

- Состав готовиться весовым методом, готовый материал должен иметь температуру не ниже 18°С.

- Рекомендуемый расход указан в технических спецификациях материалов.

- Расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности следует соблюдать в пределах 200 –300 мм.

- Давление воздуха должно быть в пределах 2,2 – 2,7 кг/см2 , диаметр сопла:

- Воздух для питания окрасочных пистолетов должен быть сухим (без жидкой фазы воды)  и очищен от масла и пыли.

- Вязкость материалов определяется по DIN 4 (ВЗИ – 4) и контролируется не менее 4 –х раз в смену.

- Перед нанесением готовый продукт следует профильтровать через фильтр 100 мкм.

- Получение глянцевой поверхности без полировки требует проведения окраски изделий в обеспыленной атмосфере.

- Компоненты должны храниться в плотно укупоренной таре. Влажность применяемого разбавителя (растворителя) не более 0,05% по массе.