Лак Д-Дур

2575-001251-180

Лак Д-ДУР - полуматовый тиксотропный двухкомпонентный полиуретановый лак с УФ-защитой для наружных работ.

Лак Д-ДУР разработан для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера из древесины, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности, а также стойкость поверхности к воздействию химикатов, влаги и прямого воздействия УФ-излучения.

Лак Д-ДУР подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак, а также в качестве грунтовочного лака.

Лак Д-ДУР может наноситься воздушным или электростатическим распылением.

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что:

-перед нанесением лака поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли.

-лак следует наносить в два или три слоя.

-хранить лак следует в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке с. | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л 20оC | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2575-001251 | Бес-цветный | Полиурета-новый двухкомпо-нентный лак | 15 EI при 20оC | 37 весовых% | 1,00 | 25 | огнеопас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2575-001251 | На 100 объемных частей лака Д-ДУР - 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085 | 800-00218 30-50% | - | 4 часа при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 50оС | 80оС | ИК волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой от пыли | 10 мин. |  |  |  |
| Сухой на ощупь | 2 часа |  |  |  |

Время сушки зависит от влажности и температуры воздуха, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.